Se aprobă

Director General

dr.ing. Csuzi István

CAIET DE SARCINI

CERINTE tehnice

- Vopsea email alchidic lucios

Cerinţe: - suprafaţă mare de acoperire

- luciu ridicat

- uscare rapidă

- aderenţă foarte bună pe suprafeţele din metal, lemn, beton

- rezistenţă foarte bună la uzură

Caracteristici tehnice:

Specificaţii de livrare

- Produs lichid

Aspect					lichid omogen, tixotrop, fără impurităţi

Densitate, 20°C, g/cm3   		0,95-1,2 g/cm3		STAS 35-81

Timp de scurgere,ø4, 20°C, min. 	90-130	sec		STAS 2096-68

Grad de frecare, max.			20 microni		SR EN 21524:1994

- Pelicula

Aspect peliculă (udă)			uniform, lucios, omogen, fără incluziuni străine

Timp de uscare 	la temp.23°C		16- max.24 h

Aderenţa, grila la 2mm			1			SR ISO2409:1994

Elasticitate, min				6 mm			STAS 3046-68

Flexibilitate, max.-dorn cilindric		2 mm			STAS 2312-87

Rezistenţă la lovire, min.		80 cm			STAS 2851-73

Rezistenţă la ulei mineral

- timp imersie min. 24 ore		bună(fără băşicare, înmuiere,	STAS 2994-69

- timp revenire max. 2 ore			pierdere aderenţă)

Substanţe nevolatile, 1g/100cm				Min. 55%	STAS 10053-75 met.B

120°C,25 min.

Luciu 60°C, min.(trasator 120 microni,			85		STAS 10157-75

peliculă aplicată pe sticlă ts livrare

după 72 ore de la aplicare

Termen de garantie 12 luni

- Vopsea email auto (emaur)

Cerinţe: - adeziune excelentă

- bună etalare

- uscare rapidă

- rezistenţă la intemperii şi lumină

- rezistenţă la săruri, coroziune alcalină, apă dulce

Domeniu de utilizare:

Destinaţie: - caroserii tramvaie (vopsiri integrale retuşuri)

- suparafeţe metalice, interioare şi exterioare

Suport: - metal

Caracteristici tehnice:

Răşină: - alchido-melaminică

Pigmenţi: - organici şi anorganici

Solvent: - hidrocarburi aromatice (fără benzen)

Densitate: - 0.97-1,16 g/cm3

Timp de scurgere,ø4, 20°C, min. 	70-120	sec

Substanţe nevolatile, 1g/100cm	120°C,25 min.		Min. 46%

Grad luciu:  Min. 85%

Grad de frecare (max): 15 microni

Reglare vâscozitate: emaur diluant pentru lac şi email (15-25%)

Timp uscare: max. 14 ore (la 23±2°C) ; 60 min. (la 80°C)

Aderenţă: (grilă 1mm)   Bună (1)

Elasticitate: min. 6 mm

Duritate Persoz:  120 sec.

Termen de garantie 12 luni

- Grund

Cerinţe: - aderenţă bună pe metal

- rezistenţă bună la coroziune

Domeniu de utilizare: - metal şi caroserii auto (primul strat)

Caracteristici tehnice: - lichid omogen vâscos

Răşină: - alchido-melaminică

Pigmenţi: - anticorozivi

Solvent: - hidrocarburi aromatice (fără benzen), acetaţi

Timp de scurgere,ø4, 20°C, min. 	60-100	sec  STAS 2096-73

Substanţe nevolatile, 1g/100cm	120°C,25 min.		Min. 55%

Grad de frecare (max): 40 microni

Timp uscare: 24 ore (la 23±2°C), tip D STAS 2875/75

Aderenţă: (grilă 1mm)   Bună (1)

Elasticitate: min. 5 mm

Flexibilitate, max:  2 mm STAS 2312/87

Termen de garantie 12 luni

- Vopsea email bronz aluminiu

Cerinţe: -  aderenta mare la diferite suprafete-suport

- aspect metalizat;

- rezistenta la temperatura

- aplicare usoara;

- putere de acoperire foarte buna;

- etalare buna;

- duritate buna;

- uscare rapida ;

- durabilitate.

Domeniu de utilizare: - ca strat final in sisteme de protectie a suprafetelor metalice industriale, elemente sau ansamble de utilaje, mobilier metalic, pentru acoperirea si protejarea acoperisurilor din tabla, etc.

Caracteristici tehnice:

Aspect, culoare - produs omogen, fara depuneri

Densitate: - 1,0 0,05 g/cm3

Substanţe nevolatile, 1g/100cm	120°C,25 min.		Min. 45%

Timp de scurgere,ø4, 20°C, min. 	35-60	sec  STAS 2431-03

Timp uscare: - la atingere min. 3 ore (la 23±2°C), tip D STAS 29117-98

- pentru reacoperire max. 12 ore

Pelicula

Aspect, pelicula continua, fara defecte, lucioasa

Aderenţă la suport: cifra de aderenţă (0)   SR ISO 2409:2007

Rezistenta la temperatura °C Max. 220

Rezistenta la apa -buna, fara băşicări, înmuieri, pierderea aderentei, fără modificări semnificative

Rezistenţă la UV – min. 30 ore fără deteriorări sau modificări de aspect   SR EN ISO  11507:2002

Termen de garantie 12 luni

CERINŢELE DE MAI SUS SUNT CERINŢE MINIMALE PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR.

Şef secţia 1				Director Tehnic

sing.Tuduc Liviu			ing. Pop Viorel Mircea